EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器

编制说明

（征求意见稿）

2022年5月

- 一、工作简况

- 1、任务来源

本项目任务来源于中电元协接插分会（2022）第5号“关于《EBP-10J、EBP-30Y、EBP-40J型换电锂电池用连接器》团体标准修订通知”，起草单位为中航光电科技股份有限公司、上海钧正网络科技有限公司、深圳嘟嘟物联科技有限公司等，技术归口单位为中国电子元件行业协会电接插元件分会，计划要求编制时间为2022年3月至2022年11月。

- 2、主要工作过程

本项目计划下达后，由中航光电科技股份有限公司牵头成立了编制工作组，并制定工作计划，开始对标准编制要求与框架进行确定，标准编制小组进一步与国内外的相关标准进行对比分析，于2022年4月底完成了工作组讨论稿。

于2022年5月初组织编制工作组讨论会，在编制工作组内征求意见，共收集意见6条，其中采纳4条，部分采纳0条，未采纳2条，详见工作组讨论稿意见汇总表（附件1），标准草案经工作组内部讨论后统一意见，将工作组讨论稿转为征求意见稿，并于2022年5月24日提交中国电子元件行业协会电接插元件分会审查。

- 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见下表：

| 序号 | 成员姓名 | 编制组成员单位 | 组内职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔德勇 | 中航光电科技股份有限公司 | 项目 负责人 | 负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。 |
| 2 | 段 锐 | 中航光电科技股份有限公司 | 标准化 人员 | 负责协助开展各阶段标准文本编写格式审查、各阶段提出意见落实情况审查等。 |
| 3 | 朱 茗 | 中国电子技术标准化研究院 | 编制组 成员 | 协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，协助项目负责人完成相关方意见征集并反馈项目负责人，按期完成项目负责人分派的其它工作任务等。 |
| 4 | 倪 健 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |  |
| 5 | 王海龙 | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 |  |  |
| 6 | 卢 杰 | 深圳凌科电气有限公司 |  |  |
| 7 | 林盛华 | 深圳凌科电气有限公司 |  |  |
| 8 | 周 青 | 浙江永贵电器股份有限公司 |  |  |
| 9 | 祁显宽 | 河南新太行电源股份有限公司 |  |  |
| 10 | 赵华韵 | 上海钧正网络科技有限公司 |  |  |
| 11 | 魏 然 | 深圳嘟嘟物联科技有限公司 |  |  |

- 二、标准编制原则和主要内容

- 1、标准编制原则

为保证本标准的技术内容能适应目前国内对两轮电动车换电的需求，并且与国内同类型产品标准相对应，体现出标准的先进性、适用性和可操作性，结合国内该类型换电产品研制生产状况以及国内标准化工作导则的相关要求，编制中遵循下述原则：

a）标准编写中的内容和技术指标的准确性，主要内容和技术指标的确定主要结合上游客户要求和国际先进企业要求制定和补充；试验分组按照电性能、机械性能、环境性能进行分组；

b）本标准为产品标准，编写中切实注意标准的可执行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性；

c）本标准编制符合GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按标准制定的程序进行工作，广泛征求行业内有关意见，保证技术内容的正确性；

d）本标准为推荐性标准。

- 2、主要指标和确定依据

2.1  总则

本标准是在同类产品的基础上，参考相关标准进行编制的，本标准性能指标与中航光电科技股份有限公司等同类产品相同，且同类产品已经进行过全项目试验。

中航光电在电动自行车行业有多年从业经验，在电池充电产品上可借鉴的产品有EBP系列和EBP-10J系列产品。

本标准中涉及的两个系列：EBP-15J矩形换电连接器，采用片式冲压接触件，此产品主要用于有小角度斜插的轻型电池，安装接口为矩形；EBP-40Y圆形换电连接器使用圆形针孔件，适安装接口为正方形，主要用于电池顶部的放电接口，也可以配合换电柜用于充电。

本标准主要技术变化如下：

- 更改了文件名称，由《EBP-10J、EBP-30Y、EBP-40J型换电锂电池用连接器》更改为《EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器》；

- 更改了气候类别，由40/125/10更改为30/80/2（见4.4.1）；

- 更改了产品型号及其对应的接触件规格、额定电流（见4.4.2表3）；

- 增加了额定电压与接触件规格的对应关系（见4.4.3表4）；

- 更改了试验项目名称，由接触件插入力和分离力更改为接触件分离力（见4.4.5）；

- 更改了接触件规格及其对应的分离力（见4.4.5表5）；

- 更改了连接器型号及其对应的插入力和拔出力（见4.4.6表6）；

- 更改了接触件规格及其对应的接触电阻（见4.4.7表7）；

- 增加了绝缘电阻和型号的对应关系（见4.4.8表8）；

- 增加了耐电压与接触件规格的对应关系（见4.4.9表9）；

- 更改了机械寿命指标，由10000次更改为EBP-40Y型连接器为5000次、EBP-15J型连接器为3000次（见4.4.10）；

- 更改了温升指标，由温升不超过40 K更改为EBP-40Y型连接器不大于50 K，EBP-15J型连接器不大于30 K（见4.4.11）；

- 更改了防护等级，由IP67更改为IPX7（见4.4.17）；

- 删除了流动混合气体腐蚀（见2019年版的4.4.20和5.5.1.8）；

- 删除了试验分组中的流动混合气体腐蚀（见5.3.4表10）；

- 更改了低温测试指标，由-40℃保持2 h更改为-30℃保持48 h（见5.5.10）；

- 更改了高温测试指标，由125 ℃保持16 h更改为80 ℃保持48 h（见5.5.11）；

- 更改了稳态湿热指标，由10 d更改为48 h（见5.5.14）；

- 更改了盐雾指标，由96 h更改为72 h（见5.5.17）；

- 更改了第7章名称，由型号命名更改为说明事项，并增加了预定用途（见第7章）；

- 更改了连接器外形尺寸（见附录A）；

- 更改了标准检验插针尺寸（见附录B）。

2.2  接触件分离力

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。

接触件分离力指标如下：

| 序号 | 产品型号 | 接触件规格 | 分离力 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBP-40YFTT0206 EBP-40YMTT0206 | 8# | 3～12 |
| 2 | EBP-40YFTT0206 EBP-40YMTT0206 | Ф1 | 0.4～1 |
| 3 | EBP-15JFSS0206 EBP-15JMSS0206 | 5.5×1.5 | 0.4～4 |
| 4 | EBP-15JFSS0206 EBP-15JMSS0206 | 3×0.4 | — |

试验方法：按照GB/T 5095.8-1997中试验16e条规定的方法A的相关规定进行试验。

2.3  插入力和拔出力

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。

整个连接器插入力拔出力指标如下：

| 序号 | 产品型号 | 插入力 N | 分离力 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBP-40YFTT0206 EBP-40YMTT0206 | ≤80（带按钮） | ≥9（解锁后） |
| 2 | EBP-15JFSS0206 EBP-15JMSS0206 | ≤40 | ≥10 |

试验方法：按照GB/T 5095.7-1997中试验13b的相关规定进行试验。

2.4  接触电阻

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个，摸底试验结果在试验范围内。

指标如下：

| 序号 | 产品型号 | 接触件规格 | 接触电阻（试验前） mΩ | 接触电阻（试验后） mΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EBP-40YFTT0206 EBP-40YMTT0206 | 8# | 0.75 | 0.75 |
| 2 | EBP-40YFTT0206 EBP-40YMTT0206 | Ф1 | 5 | 5 |
| 3 | EBP-15JFSS0206 EBP-15JMSS0206 | 5.5×1.5 | 10 | 20 |
| 4 | EBP-15JFSS0206 EBP-15JMSS0206 | 3×0.4 | 3 | 10 |

试验方法：插合好的连接器按GB/T5095.2-1997的规定程序进行测量。

2.5  绝缘电阻

产品试验情况为：实际测量常温状态绝缘电阻为9000MΩ（试验设备量程为9999MΩ），潮湿环境下绝缘电阻：7000MΩ。指标如下：

| 序号 | 工作环境 | 连接器类型 | 绝缘电阻 MΩ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常温状态 | EBP-40Y | ≥1000 |
| 2 | 常温状态 | EBP-15J | ≥20 |
| 3 | 湿热、高温、低温试验后 | EBP-40Y、EBP-15J | ≥10 |

试验方法：插合好的连接器按GB/T 5095.2-1997中试验3a的规定程序进行测量。

2.6  耐电压

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。摸底试验情况为：漏电流不大于5mA。

指标如下：

| 序号 | 接触件规格 | 耐电压 V AC |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8# | 1000 |
| 2 | Ф1 | 500 |
| 3 | 5.5×1.5 | 1000 |
| 4 | 3×0.4 | 500 |

试验方法：按照GB/T 5095.2-1997中试验4a的规定进行试验。

2.7  机械寿命

根据目前市场现有产品状况，连接器设计使用寿命EBP-40Y系列5000、EBP-15J系列3000次。

连接器做完插拔试验后，连接器无机械损伤，金属零件磨擦表面无严重磨损；接触件接触电阻、绝缘电阻、耐电压满足要求。

试验方法：连接器按GB/T 5095.5-1997中试验9a规定进行试验。

- 2.8  温升

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。

指标如下：试验温度55℃，EBP-40Y系列不超过50 K，EBP-15J系列不超过30K。

试验方法：按照GB/T 5095.3-1997中试验5a的规定进行试验。

2.9 低温

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。摸底试验情况满足要求；外观质量：连接器的标记清晰，连接器的外观无裂纹、起泡、起皮等缺陷； 绝缘体无龟裂、明显掉块、气泡等影响使用的缺陷。

指标如下：-30℃，48h。

试验方法：按照GB/T 5095.6-1997中试验11j的规定进行试验。

2.10  高温

产品摸底试验的次数为1次，每次样本数量为3个。摸底试验满足要求；外观质量：连接器的标记清晰，连接器的外观无裂纹、起泡、起皮等缺陷； 绝缘体无龟裂、明显掉块、气泡等影响使用的缺陷。

指标如下：80 ℃，48h。

试验方法：按照GB/T 5095.6-1997中试验11i的规定进行试验。

2.11  振动

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。指标如下：频率10 Hz～55 Hz；加速度29.4m/s²的振动条件，振动方向Z→X→Y，各个方向振动5h。

试验方法：按照GB/T 5095.4-1997中试验6d规定对插合好的连接器进行试验。

2.12  冲击

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。指标如下：X、Y、Z三个方向，峰值加半正弦冲击，最小平均加速度75g，峰值加速度在125g到175g之间，脉冲持续时间11 ms。

试验方法：插合好的连接器按GB/T 5095.4-1997中试验6c的规定进行试验。

2.13  稳态湿热

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。指标如下：相对湿度90%～95%，温度40 ℃ ±2 ℃，时间:48 h，在标准大气条件下进行检测，恢复时间12 h。

试验方法：连接器按GB/T 5095.6-1997中试验11c的规定进行试验，试验过程中连接器无包装、不通电。

2.14 防护等级

性能指标依据用户使用需求制定，并且产品按照企业标准进行摸底试验验证后，满足要求，样本数量为3个。摸底试验情况为：试验验证后，分离连接器，连接器内部无灰尘进入，无水渍进入，绝缘电阻和耐电压满足要求。

指标如下：IPX7。

试验方法：IPX7按照GB/T 4208-2017中规定的试验方法分别对插合后连接器、单独的插座进行试验。

2.15  循环湿热

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。指标如下：上限温度55 ℃，循环10次

试验方法：连接器插头与插座对插完好，试验过程中连接器不通电，按照GB/T 5095.6-1997中试验11m的规定进行试验，降低温度的方式为方式2。

2.16  盐雾

产品摸底试验的次数为1次，样本数量为3个。指标如下：试验时间72 h

试验方法：按照GB/T 5095.6-1997中试验11f的规定对插合好的连接器进行试验，其中EBP-15J对EBP-15JF单端测试。

- 3、解决的主要问题

本标准规范了智能锂电池换电接口的技术要求和检验要求，为智能锂电池换电接口连接器的设计、制造和交收提供了指导。规定了企业使用时的关键指标机械寿命、振动、冲击、防护等级、额定电流等，并通过测试验证，满足使用需求。本标准为锂电换电行业产品的选用、验收提供了指导依据，并为后续进一步制定国标提供借鉴。同时通过对产品的外形尺寸的界定，便于各厂家设计电池安装结构。该连接器团标的制定，填补了该类电连接器国家标准和行业标准的空白。

- 三、主要试验（或验证）情况分析

产品经过摸底试验，暂无发现问题。

- 四、知识产权情况说明

本产品涉及实用新型专利，专利申请号CN202030578968.9，CN202130802082.2，CN202130802084.1。该专利持有人已向本文件的发布机构保证，愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判，通过开放专利或者授权的形式给与实用厂家生产和实用本标准设计产品的权利。

- 五、产业化情况

本标准的制定将使智能锂电池换电接口连接器在设计、研制、生产、检验、订购、使用、维护等方面有统一的依据，能更好的推动连接器的研制、生产和使用，具有显著的经济效益和社会效益。

智能锂电池换电接口连接器作为应用于两轮电动车锂电池充放电接口的元器件，其承载着电池充电和放电的可靠连接需求，是国标两轮电动车发展应用必备的关键元器件，也必将在未来共享充电的市场起到关键作用。

智能锂电池换电接口连接器主要应用于锂电池共享电动自行车领域。

国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》自2019年4月15号开始执行后，国内将大量投放锂电池电动自行车，每年将有近3100万辆车辆投入，对应的插座连接器3100万套，插头至少3100万套，充电柜端（与插座为同一个连接器）至少3100万套，后续逐年上升。同期法国、印度也已启动此类项目，这类产品在未来全世界将得到大范围发展。

锂电电动自行车发展很快，对于换电接口却没有统一的国家标准，本标准发布后，有助于行业统一实用方法，通过探索形成标准化产品，为后续更好的发展做好保障。

- 六、采用国际标准和国外先进标准情况

- 经查询，无国际标准和国外相关标准。

- 七、与相关国家标准、行业标准及其他标准的协调性

本标准按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编制》格式进行编制；本标准中的试验方法采用GB/T 5095-1997和GB/T 4208-2017。与现行标准相协调。

经标准编制组查询，没有同类国家标准或行业标准。

- 八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中无重大分歧意见。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准颁布实施后，在适当的时间进行必要的修订，以更好地满足各方的实际使用需求。

- 十、其他应予说明的事项

本标准名称由《EBP-10J、EBP-30Y、EBP-40J型换电锂电池用连接器》更改为《EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器》，原因如下：

目前市场上使用的连接器发生变化，标准化对象更改，标准名称关联更新。

编制组内讨论稿共收到6条反馈意见，具体处理情况详见下表。

《EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器》标准编制组

2022年5月24日

附件1：

中国电子元件行业协会团体标准

征求意见汇总处理表（编制组讨论稿）

标准项目名称：EBP-40Y、EBP-15J型换电锂电池用连接器                                               项目牵头单位：中航光电科技股份有限公司

承办人：孔德勇                                   电  话：18637941100                              2022年 05 月 24 日 填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4.14 振动 | 建议：振动测试改为带电振动，使用额定电流； 理由：模拟微动腐蚀和振动是否会导致连接器松脱断路，同时施加额定电流可以模拟高温换，也符合整车使用场景。 | 上海钧正网络科技 有限公司 | 未采纳。 所有连接器比如汽车连接器，都存在微振动，均是通过转化为振动来测试的。 |
|  | 4 | 建议：增加电流循环1000cycle:额定电流，on 45min，off 15min。参考EIA 364-1004。 理由：电流循环是一个加速老化测试。它能引起端子材料热胀冷缩现象，从而导致镀层接触界面的微动腐蚀，是一种导致产品失效的可靠性验证方式。 | 上海钧正网络科技 有限公司 | 未采纳。 产品本身有温升、高温、低温测试，对端子的热胀冷缩现象有直接的考察；电流循环引起的温升不大，其引起的热胀冷缩比高温、低温测试的效应弱，用高温、低温测试即可考察。 |
|  | 4.4.9 耐压 | 耐电压改为：信号端：500 V AC，电源端：1000 V AC。 对于电源端，36 V以上的，业内的耐压要求通常是要达到1000 V AC。 | 上海钧正网络科技 有限公司 | 采纳。 |
|  | 全文 | 正文中的空行应删除。 | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 全文 | 表换页应有表续。 | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |
|  | 全文 | 正文中的英文和数字字体应为宋体。 | 中航光电科技股份 有限公司 | 采纳。 |