ICS 国际标准分类号31.060.50 中国标准分类号L11

团体标准

T/CECA XX—202X

电容器用橡胶密封塞

Rubber sealing plug for capacitors

（征求意见稿）

(本稿完成时间：2020-08-06)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电子元件行业协会   发布

目  录

前  言	I

引  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 技术要求	2

4.1 外观质量	2

4.2 外形尺寸	2

4.3 理化性能	4

4.4 环境有害物质	5

5 试验方法	6

5.1 外观质量	6

5.2 外形尺寸	6

5.3 理化性能	6

5.4 环境有害物质	15

6 检验规则	15

6.1 检验分类	15

6.2 抽样方案	15

7 标志、包装、贮存和运输	17

7.1 标志	17

7.2 包装	17

7.3 贮存	17

7.4 运输	17

附　录　A (资料性附录)  RoHS检测方法的IEC标准	18

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则-第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本标准某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电子元件行业协会电容器分会提出。

本标准由中国电子元件行业协会电容器分会归口。

本标准起草单位：浙江天台祥和实业股份有限公司、浙江天华电子股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、立隆电子（苏州）有限公司、常州华威电子有限公司、宁波市华测检测技术有限公司。

本标准主要起草人：鲍晓华、王宏海、沈静、丰骏、黄远彬、萧正浩、王坤亮、张琳、胡锦阳。

引  言

本团体标准为自愿采用，提请使用方注意：采用本标准时，应根据各自产品特点，以确认本标准的适用性。

电容器用橡胶密封塞

- 范围

本标准规定了电容器用橡胶密封塞（以下简称胶塞）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于三元乙丙橡胶（EPDM）材质、丁基橡胶（IIR）材质的胶塞。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应变应力性能的测定(Rubber，vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties)

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵尔硬度计法（邵尔硬度）(Rubber vulcanized or thermoplastic - Determination of indentation hardness - Part 1：Duromerer method （Shore hardness）)

GB/T 1681-2009 硫化橡胶回弹性的测定(Rubber - Determination of rebound)

GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法(Rubber,vulcanized or thermoplastic—Determination of the effect of liquids)

GB/T 1692-2008 硫化橡胶 绝缘电阻率的测定(Vulcanized rubber-Determination of the insulation resistivity)

GB/T 2693-2001 电子设备固定电容器 第1部分:总规范(Fixed capacitors for use in electronic equipment--Part 1:Generic specification)

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999，IDT）(Sampling procedures for inspection by attributea-Part1:Sampling schemes indexed by acceptance quality limit(AQL) for lot-by-lot inspection)

GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）(Sampling procedures and tables for periodic inspection by attributes (Apply to inspection of process stability))

GB/T 2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(Rubber―General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验(Rubber, vulcanized or thermoplastic―Accelerated ageing and heat resistance tests)

GB/T 5993-2003 电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器(Fixed capacitors for use in electronic equipment—Part 4:Sectional specification—Aluminium electrolytic capacitors with solid and non-solid electrolyte)

GB/T 5994-2003 电子设备用固定电容器 第4-1部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评价水平E(Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 4-1: Blank detail specification - Auminium electrolytic capacitors with non-solid electrolyte-Assessment level E)

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法（Water for analytical laboratory use-Specifcation）

GB/T 7759.1-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定 第1部分：在常温和高温条件下(Rubber,vulcanized or thermoplastic—Determination of compression set—Part 1:At ambient or elevated temperatures)

GB/T 9872-1998 氧瓶燃烧法测定橡胶和橡胶制品中溴和氯的含量(And rubber products - Determination of bromine and chlorine content-Oxygen flask combustion technique)

GB/T 26125-2011（IEC 62321:2008，IDT）电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定(Electrical and electronic products.Determination of six regulated substances(lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenl ethers)

HG/T 3866-2008 硫化橡胶压缩耐寒系数的测定（Vulcanized rubber-Determination of coeffcient of cold resistance under compression）

IEC 62321-8:2017 电子产品中特定物质的测定 第8部分：通过气相色谱-质谱法（GC-MS），使用热解器/热的气相色谱-质谱解吸附法（Py/TD-GC-MS）测定聚合物中的邻苯二甲酸酯含量(Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 8: Phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), gas chromatography-mass spectrometry using a pyrolyzer/thermal desorption accessory (Py-TD-GC-MS)

EN 14582:2016  废弃物的特性.密闭系统中氧气燃烧法测定卤素及硫含量 （Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods）

- 术语和定义

GB/T 2693、GB/T 5993、GB/T 5994的以及下列术语和定义适用于本标准。

电容器用橡胶密封塞：在电容器装配过程中，需要用到胶塞，起绝缘和密封作用。按材质分类：可分为三元乙丙胶塞（简称EPDM胶塞）、丁基胶塞（简称IIR胶塞））。其中，IIR胶塞按用途和结构可分为：引线式电容器用胶塞（简称普通胶塞）、贴片式电容器用胶塞（简称V-CHIP胶塞）、超级电容器用胶塞等。

- 技术要求

  - 外观质量

    - 表面色泽均匀一致，外形完整、光滑；

    - 胶塞孔内壁不应有残缺和胶屑；

    - 胶塞不应相互粘结。

  - 外形尺寸

胶塞的尺寸公差应符合表1规定。对应的部位尺寸如图1、图2和图3所示。

| 项目 配套 外壳外径 | 外径（D） | 厚 度(H) | 孔径(d) | 孔距(P） | 防爆膜 厚度 （h） | 台阶与外圆的偏心度σ1、σ2（见图2） | 两孔与外圆的偏心度σ3、σ4（见图3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ≤6.3 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.05 | ±0.05 | — | ≤0.10 | ≤0.10 |
| 6.3＜Φ≤14 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Φ＞14 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |

表1 胶塞的尺寸公差                              单位：mm

- 注：对胶塞外形尺寸公差顾客有特殊要求的，按顾客要求控制（包括台阶外径、台阶厚度等）。

图1

图2                                       图3

其中：台阶上下偏心度σ1按公式 （1）计算，单位为0.01毫米（mm）：

6.00+0.4mm……………………………………（1）

台阶左右偏心度σ2按公式（2） 计算，单位为0.01毫米（mm）：

σ2=B1−B22……………………………………（2）

孔上下偏心度σ3按公式（3） 计算，单位为0.01毫米（mm）：

σ3=a1−a22………………………………………（3）

孔左右偏心度σ4按公式（4） 计算，单位为0.01毫米（mm）：

σ4=b1−b22………………………………………（4）

式中，符号意义如下：

σ1、σ2、σ3、σ4分别为台阶上下偏心度、台阶左右偏心度、孔上下偏心度、孔左右偏心度；

A1、A2 、B1、B2分别为台阶边缘至外圆的距离；

a1、a2、b1、b2分别为孔边缘至外圆的距离。

  - 理化性能

胶塞的理化性能应符合表2规定

表2 胶塞理化性能指标①

| 序号 | 测 试 项 目 |  | 产品种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EPDM 胶塞 | IIR胶塞 |  |  |
|  |  |  |  | 普通胶塞 | V-CHIP胶塞 | 超级电容器用胶塞 |
| 1 | 硬 度 HA ( Shore A) |  | 70~85 | 75~88 | 83~93 | 80~90 |
| 2 | 表面绝缘电阻Rs (Ω) |  | ≥1011 | ≥1011 | ≥108 | ≥109 |
| 3 | 断裂拉伸强度 TSb (MPa)② |  | ≥3.5 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥6.0 |
| 4 | 拉断伸长率 Eb (%)② |  | ≥100 | ≥100 | ≥90 | ≥100 |
| 5 | 热空气老化试验125ºC×96h | 硬度变化值H ( Shore A) | 0~+6 | -2~+5 | -2~+5 | -2~+5 |
| 6 |  | 断裂拉伸强度变化率P1(%)② | 0~+50 | -25~+50 | -25~+50 | -25~+50 |
| 7 |  | 拉断伸长率变化率P2 (%)② | -25~+500 | -50~+50 | -50~+50 | -50~+50 |
| 8 | 压缩永久变形C（%）②③ | 105ºC×72h (或125ºC×24h) | ≤35 | ≤25 | / | ≤35 |
|  |  | 125ºC×72h | / | / | ≤30 | / |
| 9 | 压缩耐寒系数KC② | -40ºC | ≥0.10 |  |  |  |
| 10 | 耐液体试验105ºC×72h④ | （EG）厚度变化率λ | 不超过±3% |  | / |  |
|  |  | （EG）重量变化率δ | 不超过±3% |  | / |  |
|  |  | （EG）硬度变化H ( Shore A) | 不超过±6度 |  | / |  |
|  |  | （EG）溶剂状态 | 无沉淀 |  | / |  |
|  |  | （GBL）厚度变化率λ | / |  | 不超过±3% | / |
|  |  | （GBL）重量变化率δ | / |  | 不超过±3% | / |
|  |  | （GBL）硬度变化H ( Shore A) | / |  | 不超过±6度 | / |
|  |  | （GBL）溶剂状态 | / |  | 无沉淀 | / |
| 11 | 溶媒透过量Q② （mg.mm/cm2） | 105ºC×24h（EG） | ≤6.0 | ≤3.0 | / | / |
|  |  | 105ºC×24h（GBL） | / |  |  |  |
|  |  | 105ºC×240h（GBL） |  | / | ≤40 |  |
| 12 | 盐份分析(ppm) | 燃烧法[CL-] | ＜70 | ＜100 |  |  |
| 13 |  | 煮出法[CL-] | ＜1 |  |  |  |
| 14 |  | 煮出法[SO42-] | ＜3 |  |  |  |

- 注：①对胶塞理化性能有特殊要求的,按顾客要求控制；

- ②序号3、4、6、7、8、9、11项检测对象为硫化胶料试样；

- ③考虑到测量及试验误差，表中序号8项目压缩永久变形：以GB/T 7759.1-2015中规定的标准A型试样或以φ10以上规格平面胶塞（如有台阶应用刀片割平）成品的试验数据为准；

- ④EG为乙二醇（分析纯），GBL为1,4-丁内酯（分析纯）。

  - 环境有害物质

环境有害物质限值应满足表3要求。

表3环境有害物质限值

| 物质名称 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 铅 (Pb) |  | ＜1000 mg/kg |
| 汞(Hg) |  | ＜1000 mg/kg |
| 镉(Cd) |  | ＜100 mg/kg |
| 六价铬 ( Cr(Ⅵ) ) |  | ＜1000 mg/kg |
| 多溴联苯(PBBs) |  | ＜1000 mg/kg |
| 多溴二苯醚(PBDEs) |  | ＜1000 mg/kg |
| 邻苯二甲酸酯 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | ＜1000 mg/kg |
|  | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） | ＜1000 mg/kg |
|  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP） | ＜1000 mg/kg |
|  | 邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） | ＜1000 mg/kg |
| 卤素 | 氯（Cl） | ＜900 mg/kg |
|  | 溴（Br） | ＜900 mg/kg |
|  | 氯（Cl）+溴（Br） | ＜1500 mg/kg |

- 试验方法

  - 外观质量

用目测法进行检查，应符合4.1规定。

  - 外形尺寸

    - 用精度为0.01mm的外径千分尺或精度为0.001mm的投影仪（或影像仪）对样本外径（包括台阶外径）进行测量；

    - 用精度为0.001mm的投影仪（或影像仪）测量孔径及孔距；

    - 用精度为0.01mm测厚仪或精度0.001mm投影仪（或影像仪）测量样本厚度（包括台阶厚度）；

    - 用精度为0.001mm投影仪（或影像仪）测量样本之偏心度（包括台阶偏心度和孔偏心度）。测量计算方法如图2、图3所示。

  - 理化性能

硫化胶料及胶塞的理化性能按照下列测试方法进行：

    - 硬度HA（邵尔A型）

按GB/T 531.1-2008规定进行，具体测试方法如下：

5.3.1.1 测试品：经硫化后的橡胶硬度标准块或胶塞。

5.3.1.2 测试仪器：橡胶硬度计（邵尔A型）。

5.3.1.3 测试步骤

1>对胶料进行例行试验时，用硫化后的橡胶硬度标准块作为试样，其厚度不小于6mm，宽度不小于15mm，长度不小于35mm；

2>对胶塞进行检验时，胶塞测定点的选取：平面产品，见图4。台阶产品，见图5。

①图4  A、C点为两孔中心点与外圆构成正三角形的中心点 ,

B点是两孔间距的中心点，三点可任选一点。

图4

② 图5  台阶为平面时，选取台阶中心点A点或C点。

③ 其他台阶平面不平整的则以胶粒反面，采用图4所示方法检测硬度。

图5

3>测试前先检查硬度计的指针在自由状态下归零位，然后将硬度计压足压在测试仪玻璃面板上，使压针端面与压足平面紧密接触玻璃面板上时，指针应指100度；

4>将样品置于玻璃平面上，手持硬度计使压足平压于试样上，直至硬度计压足与试样平稳地完全接触后，EPDM材质为1秒读数，IIR材质为3秒读数，这时指针所指刻度即为被测试样的硬度值；

    - 表面绝缘电阻Rs

按GB/T 1692-2008规定进行，具体测试方法如下：

5.3.2.1 测试品：经硫化后的橡胶硬度标准块或是胶塞。测试状态：温度15〜30℃、湿度45〜75%、电压1000伏特，测试样品须放置1小时以上.

5.3.2.2 测试仪器：高阻计 （量程：阻抗1011Ω以上，直流电源、测试电压1000V）。

5.3.2.3 测试步骤

将正负电极导针插入试样表面，深入0.5mm，间距2.5mm ，加电压1000V,30s后读数。

    - 断裂拉伸强度TSb、拉断伸长率Eb

按GB/T 528-2009规定进行，具体测试方法如下：

5.3.3.1 测试品：同胶塞一样经过硫化后的试验片，长150mm，宽90mm，厚2.0±0.20mm。

5.3.3.2 测试仪器

1>试验所用的裁刀和裁片机应符合GB/T 2941的要求。裁刀的狭窄平行部分任一点宽度的偏差不应大于0.05mm。

2>橡胶拉力试验机应符合ISO 5893的规定，具有2级别测力精度；试验机使用的伸长计的精度为D级。试验机至少能在100mm/min±10 mm/min、200mm/min±10 mm/min和500 mm/min±10 mm/min移动速度下进行操作。

3>所用的测厚计应符合GB/T 2941方法A的规定。

5.3.3.3 测试步骤：

1>同试验片的压延方向保持一致，用哑铃形裁刀在试验片上裁取总长为115mm，两端宽25.0±1.0mm，狭小平行部分长33.0±2.0mm，狭小平行部分宽6.00+0.4mm，小半径14.0±1.0mm，大半径25.0±2.0mm的试样；

2>在试样的狭小平行部分，用不影响试样物理性能的印色（印色与试样的颜色要有较大的反差）平行标线，两标线与试样中心等距，且两标线距离25mm；

3>用厚度计测量试样标距内的厚度，测量三点：一点在工作部分的中心处，另两点在两个标线附近。取三个测量值的最小值为工作部分的厚度值。同一试样工作部分厚度测量值的最大差值为0.1mm；

4>启动设备并将三个测量值输入拉力试验机的控制系统；

5>将试验片夹于夹具上；

6>调整测试速度500 mm/min±10mm/min；

7>先按试验键，后机械动作拉伸；

8>试片拉断自动停止，后停止机械动作；

9>将移动座上的开合螺母手柄向上提起到原位；

10>同时可做3次试样，必要时5次试样。

11>试验结果的计算

断裂拉伸强度TSb按公式（5）计算，以MPa表示：

TSb=FbWt………………………………………………（5）

拉断伸长率Eb按公式（6）计算，以百分比表示：

Eb=（1b−10）10×100%…………………………………（6）

式中，符号意义如下：

Fb——断裂时记录的力，单位为牛（N）;

W——裁刀狭长部分的宽度，单位为毫米（mm）;

t——试验长度部分厚度，单位为毫米（mm）;

l0——初始试样长度，单位为毫米（mm）;

lb——断裂时试样长度，单位为毫米（mm）;

测试结果取中值。

    - 热空气老化试验

按GB/T 3512-2014规定进行。具体测试方法如下：

5.3.4.1 热空气老化前后硬度的测量按GB/T 531.1-2008规定进行，具体测试方法如下：

1>测试品：所需试验的样品。

2>测试仪器：硬度计（邵尔A型）、老化试验箱（精度为±1℃）。

3>测试步骤：

  - 测试样品的硬度X0并记录；

  - 样品放入125℃的恒温老化试验箱内经96h后取出，常温冷却30分钟再测试硬度Xa并记录；

  - 试验样品数量：常规下取样10个，也可根据实际需要确定取样数量；

  - 测试结果：

硬度的变化值H按公式（7）计算：

H=Xa−X0……………………………………………（7）

式中：

H——硬度变化值；

X0——老化前的硬度；

Xa——老化后的硬度；

5.3.4.2 老化前后的试样的断裂拉伸强度、拉断伸长率

按GB/T528-2009规定进行,具体测试方法如下：

1>测试品：同胶塞一样经过硫化后的试验片，长150mm，宽90mm，厚2.0±0.20mm。

2>测试仪器：橡胶拉力试验机（技术要求同5.3.3.2之2>规定）、老化试验箱（精度为±1℃）

3>测试步骤：

- 在每个测试品每组取3个试样组成所需试样数做同5.3.3的试验；

- 再对每个测试品每组取3个试样，挂在125℃的老化试验箱内经96h，取出后自然冷却到室温；

- 试样的停放应符合GB/T 2941之规定：在不受力试验环境中放置16h以上，最长时间不得超过6天；

- 对老化后的测试品做同5.3.3的试验。

4> 测试结果

- 断裂拉伸强度变化率P1按式（8）计算，以百分比表示：

P1=（TSb1−TSb0)TSb0×100%…………………………（8）

式中：

TSb0——老化前的断裂拉伸强度；

TSb1——老化后的断裂拉伸强度。

- 拉断伸长率变化率P2按式（9）计算，以百分比表示：

P2=（Eb1−Eb0)Eb0×100%…………………………（9）

式中：

Eb0——老化前测的拉断伸长率；

Eb1——老化后测的拉断伸长率；

- 试验数量及结果

每组抽测3个试样,并记录相关数据。

试验结果取中值。

    - 压缩永久变形C

- 按GB/T 7759.1-2015规定进行，压缩率统一选用25%，具体测试方法如下：

5.3.5.1 测试品：A型试样（圆柱体直径Ф29 mm±0.5mm、厚度12.5 mm±0.5mm）或φ10以上平面胶塞（如有台阶应用刀片割平），每组3个试样。

5.3.5.2 测试仪器：精度为0.01mm厚度计、老化试验箱（精度为±1℃）、压缩夹具（包括压缩板、限制器、紧固件）。

5.3.5.3 测试步骤：

1>用厚度计测量样品厚度h0，3个试样厚度相差不超过0.1mm；

2>将压缩装置打开，将试样、限制器置于夹具中，均匀地压缩到规定的高度hS，压缩时试样、限制器彼此间不可接触，然后将螺丝锁紧上下压板；

3>将压缩夹具置于的恒温老化试验箱内，经105℃×72h（或125℃×24h）后立刻将样品从夹具有内取出，自由状态下常温冷却30分钟再测其厚度h1,精确到0.01mm。

5.3.5.4 测试结果

压缩永久变形C按公式（10）计算，以百分比表示：

C=（h0−h1)（h0−hs)×100%………………………………（10）

式中：

h0——样品初始厚度，单位毫米（mm）；

hs——限制器高度，单位毫米（mm）；

h1——样品恢复后的厚度，单位毫米（mm）。

计算结果精确到1%，取中值。

    - 压缩耐寒系数KC

按HG/T 3866-2008规定进行。试验温度选择：-40℃。测试方法如下：

5.3.6.1 测试品：

试样形状为圆柱体，直径与高度均为（10.2±0.2）mm。圆柱体底面与侧面互相垂直，上下底面应相互平行，表面应平整无杂质。

试样可通过裁切或模压制备，符合GB/T 2941的要求。

试样数量不应少于3个。

5.3.6.2 测试仪器

仪器主要由机座、保温瓶、升降机构、压缩装置及测量装置等五部分组成。其中：

1>作用在试样的负荷W为(1.960±0.098)N［(200±10)g］；

2>厚度测量装置——百分表分度值为0.01mm；

3>平台与压头的间隙不应大约0.03mm。

5.3.6.3 测试步骤

1> 在盛有传热介质（可采用乙醇）的低温瓶中加入制冷剂(可采用固体二氧化碳或液态氮)并用机械或手工方法进行搅拌使温度均匀，将温度调至较试验温度低4℃～5℃；

2> 将仪器的压缩装置浸入低温瓶中，保持不少于15min；

3> 从低温瓶中提起仪器的压缩装置，然后用（10.2±0.1）mm的金属块迅速校正百分表零点；

4> 调整传热介质温度至较试验温度低1℃～2℃，然后将试样放在已冷却的仪器的压头和压缩平台之间，在5s内测量试样的原始高度值h0，然后通过压缩装置的手轮，迅速将试样压缩到试样原始高度的80%，并记录原始高度值h0和压缩后高度值h1；

5> 将仪器压缩装置连同被压缩好的试样仪器放入低温瓶中，在试验温度下保持（5±0.1）min，松开手轮在10s内除去压缩负荷，使试样在低温瓶中恢复（3±0.1）min，从百分表中读取恢复高度值h2并记录；

6> 从低温瓶中提起压缩装置取下试样；

7> 按本步骤之4>～5>作其余试样；

8> 本标准方法推荐采用20%的压缩条件，若有其它的压缩率要求可按相关标准执行。但不同的压缩率的试验结果不具有可比性。

5.3.6.4 测试结果

压缩耐寒系数KC按公式（11）计算：

Kc=（h2−h1)（h0−h1)……………………………………（11）

式中：

h0——试样压缩前原始高度值，单位为毫米（mm）;

h1——试样压缩后高度值，单位为毫米（mm）;

h2——试样除去压缩负荷恢复后的高度值，单位为毫米（mm）;

试验结果取算数平均值，其允许偏差为±10%。

    - 耐液体试验

按GB/T 1690-2010规定进行,具体测试方法操作步骤如下：

5.3.7.1 测试品：所需试验的样品。试样胶塞数量不应少于5颗。

5.3.7.2 测试仪器：厚度计（精度为0.01mm）、邵尔硬度计、分析天平（精度1毫克）、带盖的锥形瓶、老化试验箱（精度为±1℃）。

5.3.7.3 测试步骤

1>用厚度计测量样品的厚度h0，用邵尔硬度计测量样品的硬度HA0，用分析天平测量样品的重量W0；

2>将样品放入玻璃烧瓶，倒入溶剂50ml(EG或GBL。其中：EPDM胶塞、普通胶塞溶剂用EG,V-CHIP胶塞溶剂用GBL)，并保证盖过样品；

3>盖上瓶盖后将玻璃烧瓶置在105℃的恒温试验箱内，经72小时后取出样品清洗干净后烘干，常温下冷却30分钟，分别测量样品的厚度ha，硬度Xa，重量W1。

5.3.7.4 测试结果

- 厚度变化率λ按公式（12）计算，以百分比表示：

λ=（ha−h0)h0×100%…………………………（12）

h0——样品原厚，单位毫米（mm）；

ha——浸泡烘干恢复后的厚度，单位毫米（mm）；

- 硬度变化值H按公式（13）计算：

H=Xa-X0………………………………………（13）

式中：

H——硬度变化值；

X0——样品初始硬度；

Xa——浸泡烘干恢复后的硬度。

- 重量变化率δ按公式（14）计算，以百分比表示

δ=（W1−W0)W0×100%…………………………（14）

W0：样品初始重量，单位毫克（mg）；

W1：浸泡烘干恢复后的重量，单位毫克（mg）。

    - 溶媒透过量Q

按如下测试方法进行：

5.3.8.1 测试品

试样标准片尺寸：Φ34，厚度2mm±0.05mm的胶片。试验数量不应少于3个。

样品的放置：制备的试样硫化后至少在室温环境、湿度75%RH以下放置至少24h以上，一般不超过7天。

5.3.8.2 测试仪器：试验夹具见图6。

- 图6（左为下模  右为上模）

- 单位：mm

- 图6（左为下模  右为上模）

5.3.8.3 测试步骤

1>用精度为0.01mm厚度计测量试样的厚度h，单位mm；

2>EPDM或IIR材质试验片加5mL的EG(分析纯)或GBL(分析纯）于夹具内，用试片封住夹具出口，盖上金属环圈，并锁紧所有螺丝；

3>将夹具放在老化试验箱内，经105℃×24h后取出，自然冷却至在常温下称其重量Wa；

4>再次将夹具放入老化试验箱内，经105℃×24h后取出，在常温下称其重量Wb，单位mg；

5>溶媒透过量Q按公式（15）计算，单位mg.mm/cm2：

Q=（Wa−Wb）×hS………………………………（15）

式中：

Wa——烘24h后冷却至常温重量，单位毫克（mg）;

Wb——烘48h后冷却至常温重量，单位毫克（mg）;

S——封口面积，按5.3cm2计算；

h——试样厚度,单位毫米（mm）。

    - 盐份分析

- 5.3.9.1 煮出法测定氯离子含量

- 按下列测试方法进行。

1>准备试验所需的试样。

2>测试器准备：比色管、比色箱、250ml的烧杯、加热器、硝酸及硝酸银滴定液。

3>试验室用水：GB6682,一级水。

4>试验步骤

①取100ml试验室用水放入250ml烧杯中；

②取试样10g放入烧杯中，将烧杯放在加热器中加温，等煮沸后保持微沸10min，冷却至室温，取10ml上清液移置于一25ml的比色管中；

③取另一比色管置已配制的氯离子标准溶液10ml；

④在上述两只比色管中分别加入1ml 10%的硝酸溶液、1ml 0.1mol/L硝酸银溶液，摇匀。将两只比色管置于比色箱内进行比色，当标准溶液的颜色深于煮出液时，则试样的[CL-]＜1ppm。

- 5.3.9.2 燃烧法测定氯离子含量

按GB/T 9872-1998规定进行。测试方法如下：

1>测试品：所需试验的样品，胶塞或原胶。

2>测试仪器：分析天平（精度1毫克）、500ml的铂金网燃烧瓶、氧气钢瓶、离心分离机、离心试管、比色管、比色箱、移液管、滴定管、试管架。

3>试验步骤

①刀片切取洗净干燥的胶塞0.10±0.005g；

②按图7的形状剪裁一张电解纸，其方形部分约3×3cm2，纸尾约长3cm，宽1.0cm（图中虚线表示包折部位）。按照图中A、B、C、D、E的顺序和方法，将称取的试样包在电解纸内，然后放入铂丝网中，纸尾露在网外；

图7 橡胶包折示意图

- 试样

A                     B               C             D            E

③取80±1 ml试验室用水，把其中的10 ml试验室用水加入干燥的铂金网烧瓶中，然后瓶口朝上，注入氧气至满（约1分钟）；

④烧瓶口朝上斜放，同时引燃电解纸尾端，立即塞入烧瓶中，随着塞紧瓶塞，将烧瓶倒立，并轻轻摇晃；

⑤燃烧完毕后，瓶塞朝上，振摇1分钟左右，然后在瓶颈糟内加入少量纯水，放置30分钟；

⑥瓶中烟雾完全消失后，松开瓶塞，让水露下去，打开瓶塞，把余下的纯水加入烧瓶中，并振摇1分钟；

⑦吸收液全部倒入2支100ml的离心试管中，在3500转/秒的条件下离心沉降；然后用移液管抽取上述上清液均匀混合，再用移液管将混合液20～40ml移入50ml洁净的烧杯中，完成后待用；

⑧取⑦中待测液，应用氯离子检测仪（浓度量程：0-2000 ppm；仪器分辨率：0.1ppm (0.1~99.9ppm的范围) ； 1 ppm (100~2000ppm的范围)）采用电极法进行测量，具体测试方法如下：

i 准备1 ppm、10ppm和1000ppm的标准液各20ml,分别按标准液：掩蔽剂＝50ml：1ml的比例添加掩蔽剂ISAB后待用；

ii 根据设备指示，分别采用上述两种浓度标准液对设备进行校正；

iii 校正结束后，将电极用纯净水洗净，为了确认准确性，再次检测10ppm和1ppm的标准液。当与显示不相吻合时，需重复ii校正的操作步骤；

iv 按测试键，呈氯离子的测定状态, 呈氯离子的测定状态时；

v 将电极放入检测水中轻轻搅拌,等待显示稳定后，读取数值；

vi仪器显示值乘以80倍即为溶液 [CL-]值。

- 5.3.9.3 煮出法测定硫酸根离子含量

- 按下列测试方法进行。

1>准备试验所需的试样。

2>测试器准备：比色管、比色箱、250ml的烧杯、加热器、冰醋酸及氯化钡滴定液。

3>试验室用水：GB6682,一级水。

4>试验步骤

①取100ml试验室用水放入250ml烧杯中；

②取试样10g放入烧杯中，将烧杯放在加热器中加温，等煮沸后保持微沸10min，冷却至室温，取10ml上清液移置于一25ml的比色管中；

③取另一比色管置已配制的硫酸根离子标准溶液10ml；

④在上述两只比色管中分别加入1 ml 50%的冰醋酸、1ml 10%氯化钡溶液，摇匀。然后将两只比色管置于比色箱内进行比色。当标准溶液的颜色深于煮出液时，则试样的硫酸根离子含量[SO42-]＜3 ppm。

  - 环境有害物质

环境有害物质和试验方法见表4。

- 表4环境有害物质和试验方法

| 物质名称 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 铅(Pb) | GB/T 26125-2011 |
| 汞(Hg) |  |
| 镉(Cd) |  |
| 六价铬 ( Cr(Ⅵ) ) |  |
| 多溴联苯(PBBs) |  |
| 多溴二苯醚(PBDEs) |  |
| 邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP) | 参考 IEC 62321-8:2017 |
| 卤素（氯、溴）（Cl、Br） | 参考 EN 14582:2016 |

- 检验规则

  - 检验分类

胶塞的检验分为型式检验和出厂检验。

    - 型式检验

本标准第4章的全部技术要求为型式检验项目，在下列情况之以时应进行型式检验：

1>新产品生产的试制、定型、鉴定；

2>已经定型产品，生产过程中出现工艺、设计、配方、材料、生产设备、管理等方面较大改变，可能影响产品性能时；

3>产品连续生产时，每3个月做1次（环境有害物质每年1次）；

4>检测结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 出厂检验

出厂检验为逐批检验。以相同原材料、相同工艺条件下生产，并一次提交检验的产品为一批。

胶塞应符合本标准4.1，4.2，4.3第1项的要求，如有一项不符合要求，则判定该胶塞不合格。检测合格后的产品，方可出厂，并附有质量合格证；

  - 抽样方案

    - 型式检验

项目按GB/T 2829-2002规定进行：采用判别水平Ⅰ的一次抽样方案（详见表5）抽取N个样品，不合格质量水平（RQL）为40进行判定。

表5 抽样方案数量N值及频次

| 序号 | 检 查 项 目 | 本标准条款 | 抽样N值及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 4.1 | 10个/每三个月 |
| 2 | 外形尺寸 | 4.2 | 10个/每三个月 |
| 4 | 硬 度 | 4.3之序号1 | 10个/每三个月 |
| 5 | 表面绝缘电阻 | 4.3之序号2 | 10个/每三个月 |
| 6 | 断裂拉伸强度 | 4.3之序号3 | 3个/每三个月 |
| 7 | 拉断伸长率 | 4.3之序号4 | 3个/每三个月 |
| 8 | 老化硬度变化值 | 4.3之序号5 | 10个/每三个月 |
| 9 | 老化后断裂拉伸强度变化率 | 4.3之序号6 | 3个/每三个月 |
| 10 | 老化后拉断伸长率变化率 | 4.3之序号7 | 3个/每三个月 |
| 11 | 压缩永久变形 | 4.3之序号8 | 3个/每三个月 |
| 12 | 压缩耐寒系数 | 4.3之序号9 | 3个/每三个月 |
| 13 | 耐液体试验 | 4.3之序号10 | 5个/每三个月 |
| 14 | 溶媒透过量 | 4.3之序号11 | 3个/每三个月 |
| 15 | 燃烧法测氯离子含量 | 4.3之序号12 | 1个/每三个月 |
| 16 | 煮出法测氯离子含量 | 4.3之序号13 | 1个/每三个月 |
| 17 | 煮出法硫酸根离子含量 | 4.3之序号14 | 1个/每三个月 |
| 18 | 环境有害物质 | 4.4 | 1个/每年 |

    - 出厂检验

项目均按GB/T 2828.1-2012规定,采用一次抽样方式进行抽样，具体见表6.

表6 出厂检验抽样方法

| 序号 | 检验项目 | 对应条款 | 检测水平 | AQL值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 4.1 | G-Ⅱ | 0.1 |
| 2 | 外形尺寸 | 4.2 | S-2 | 1.0 |
| 3 | 硬度 | 4.3第1项 |  |  |

- 标志、包装、贮存和运输

  - 标志

标志应包括如下内容：

1>产品名称；

2>规格；

3>数量；

4>制造批号；

5>制造商名称；

6>制造日期；

7>环保标识。

  - 包装

产品应按相同规格、相同型号（材质）和规定数量，用内包装袋进行包装。在每个包装袋应附有质量合格证。合格证上应有检验员代码及产品标志。

  - 贮存

产品存放库房的温度为0℃～+40℃，相对湿度不高于75%RH；应避免太阳光的直射和使用具有高紫外线的光源；不能与有机溶剂直接接触；避免雨雪淋湿。

产品贮存期一年，超期应对产品质量按6.2.2进行检测，合格后方可使用。

  - 运输

运输产品应轻拿轻放，避免挤压、碰撞，并用有篷的运输工具运输, 在运输途中应避免雨雪的直接淋袭。

- (资料性附录) 
RoHS检测方法的IEC标准

当客户要求产品的RoHS检测采用IEC标准时，表4中的检测方法标准如下：

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CSV 电子电气产品中特定物质测定 第4部分 使用CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测试聚合物、金属和电子装置中的汞含量(Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS)

IEC 62321-5:2013 电子电气产品中特定物质测定 第5部分 使用AAS、AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、电子装置中的铅、镉、总铬以及金属中的铅和镉含量(Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 5: Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS)

IEC 62321-6:2015 电子产品中特定物质的测定 第6部分：采用气相-色谱质谱法(GC-MS)测定聚合物中多溴联苯和多溴二苯醚含量(Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatograhy -mass spectometry (GC-MS))

IEC 62321-7-1:2015 电子产品中特定物质的测定 第7-1部分：比色法确定电子产品无色和有色防腐蚀涂层金属表面六价铬(Cr(VI))的存在 (Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-1: Hexavalent chromium - Presence of hexavalent chromium (Cr(VI)) in colourless and coloured corrosion-protected coatings on metals by the colorimetric method)

IEC 62321-7-2:2017 电子产品中特定物质的测定 第7-2部分：采用比色法测定聚合物和电子产品中六价铬(Cr(VI))含量(Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-2: Hexavalent chromium - Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method)

_________________________________